Bisco	0459

ALL-BOND UNIVERSALR

光固化牙科粘结剂

使用说明书

| IN-193R8 版次：8/17 | BISCO有限公司 1100 W. Irving Park Rd. Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 |
| --- | --- |

注意事项：美国联邦法律规定仅可向具有行医资格的牙医销售该设备。

ALL-BOND  UNIVERSAL®*

光固化牙科粘结剂

一般信息

BISCO的ALL-BOND  UNIVERSAL是一种光固化单成分的牙齿粘结剂，集酸蚀、底漆(涂底剂)和粘结成分于一瓶。ALL-BOND  UNIVERSAL是一种乙醇/水基牙科粘合剂，能粘合牙本质以及切削和未切削牙釉质。作为一款通用型粘接剂，ALL-BOND  UNIVERSAL与光固化、自固化及双固化树脂均兼容。ALL-BOND  UNIVERSAL适用于直接、间接修复。ALL-BOND  UNIVERSAL既可配合磷酸酸蚀剂使用，也可以不配合磷酸酸蚀剂使用。

适用用途：

ALL-BOND  UNIVERSAL粘结剂适用于下列几种情形：

- 所有直接修复体（如复合树脂、树脂改性玻璃离子体、桩核成型材料等）

- 所有间接修复体（金属、玻璃陶瓷、氧化锆/氧化铝等）

- 暴露牙本质的脱敏/封闭

- 口腔修复（如缺损烤瓷、直接修复体附加材料等）

- 玻璃离子体基填充物保护漆

- 正畸的粘结

- 根管桩的粘结

禁忌症：

- 有严重的甲基丙烯酸树脂过敏史的患者。

警告：

- 避免溅入眼睛。如果眼睛接触到ALL-BOND  UNIVERSAL，用大量水冲洗并及时就医。

- 酸蚀剂中的磷酸对眼睛和皮肤有严重的刺激性。如果酸蚀剂长期残留在皮肤或黏膜上会造成损伤。如果不慎溅入眼睛，用大量水冲洗并立即就医。如果与其他组织接触，立即用大量水冲洗几分钟。

- 当使用牙科粘合剂，唾液污染会影响牙本质粘接，并可能导致修复体使用寿命缩短。橡皮障建议用于所有直接修复体和其他可能出现污染的地方。

- 高度易燃。

注意：

- 交叉污染：产品可能含有一次性使用的物品。丢弃使用过或被污染的配件。不要清洗、消毒或重复使用。

预先提醒：

- ALL-BOND UNIVERSAL是一种光固化材料。在混合皿中混匀后，立即使用ALL-BOND UNIVERSAL。长时间暴露在空气和光下可能会导致粘合剂的溶剂蒸发和变粘稠。

- 要避免ALL-BOND  UNIVERSAL蒸发，保持容器密闭。

- 避免与皮肤接触，未聚合的树脂可能会引起敏感的人皮肤过敏。如发生了接触，请用肥皂和水清洗皮肤。

- 如果含有ZOE的材料已在牙体结构上使用2-3周，使用粘合剂之前，使用磨料充分清洁牙体表面。

- 固定牙科光固化机导入尖端时应尽可能靠近且垂直于树脂表面。如果要光固化的树脂表面大，最

好是分成几个区域并分别光固化每个区域。

- 低强度光固化会导致粘附差。

- 具体的到期日期，请参阅各个组件标签。

- 可应要求提供安全数据表。

- 安全数据表可在Bisco网站www.bisco.com获取。

使用说明

1.直接修复体

自酸蚀技术：预备牙体。用水喷雾彻底清洗。使用吸水性小球吸收或强吸1-2秒，以去除多余水分（不要完全干燥）。

注：BISCO的SELECT  HV ®ETCH可用于切削或未切削牙釉质以增加机械保留。

这种酸蚀剂用于精确的选择性放置。

全酸蚀技术：预备牙体。用水喷雾彻底清洗。使用酸蚀剂酸蚀牙釉质和牙本质15秒。彻底冲洗。用吸水性小球吸收或强吸1-2秒除去表面过多水分，让预备体保持明显湿润。

- 滴1-2滴ALL-BOND  UNIVERSAL到干净的调拌皿中。立即盖上瓶盖以避免溶剂蒸发。

- 分开涂上两层ALL-BOND  UNIVERSAL涂层，每个涂层使用涂药棒擦拭预备体10-15秒。涂层之

间不要进行光固化。

- 用气枪彻底风吹至少10秒以蒸发多余溶剂，表面应看不到流动的粘结剂。表面应该有均匀光泽的外

观，否则涂布另外一层ALL-BOND  UNIVERSAL涂层并重读步骤2和3。

- 光固化10秒。

- 根据制造商提供的说明继续放置修复材料

2.间接性修复体

牙体预备：

自酸蚀技术：预备牙体。用水喷雾彻底清洗。使用吸水性小球或者强吸1-2秒，以去除多余水分（不要完全干燥）。

注：BISCO的SELECT  HV  ETCH可用于切削或未切削的牙釉质，以增加机械保留。这种酸蚀剂用于精确的选择性放置。

全酸蚀技术：预备牙体。用水喷雾彻底清洗。使用酸蚀剂酸蚀牙釉质和牙本质15秒。彻底冲洗。使用吸水性小球或者强吸1-2秒，以除去表面过多水分，让预备体保持明显湿润。

- 滴1-2滴ALL-BOND  UNIVERSAL到干净的调拌皿中。立即盖上瓶盖以避免溶剂蒸发。

- 分开涂上两层ALL-BOND  UNIVERSAL涂层，每个涂层使用涂药棒擦拭预备体10-15秒。涂层之间不要进行光固化。

- 用气枪彻底风吹至少10秒以蒸发多余溶剂，表面应看不到流动的粘结剂。表面应该有均匀光泽的外观，否则涂布另外一层ALL-BOND  UNIVERSAL涂层并重复步骤2和3。

注：由于溶剂含量，ALL-BOND UNIVERSAL容易摊薄，不会影响粘结过程，甚至是精密的修复体。

- 光固化10秒。

- 继续胶结。

注: ALL-BOND  UNIVERSAL的设计是为了与BISCO的双重固化和自固化的树脂和水门汀达到最佳粘结强度。

金属、氧化锆、氧化铝、树脂材料和纤维桩修复的涂底剂：

- 根据技工室或制造商提供的说明，预备修复体的表面（如：喷砂）

注：涂布粘结剂之前不要用磷酸清洗表面。

- 涂布一层ALL-BOND UNIVERSAL涂层并吹干多余溶剂，光固化10秒。

注：建议光固化ALL-BOND UNIVERSAL以获得最佳的强度和持久性。如果光固化不理想，使用Z-PRIME™*PIUS代替。

烤瓷（硅基）或二硅酸锂修复体的涂底剂：

- 由于不同的陶瓷需要不同的表面处理，请联系技工室或制造商了解正确的内部表面处理指导。

- 涂布一层ALL-BOND UNIVERSAL涂层并吹干多余溶剂。光固化10秒。

注：建议光固化ALL-BOND UNIVERSAL以获得最佳的强度和持久性。如果光固化不理想，使用硅烷如BISCO的PORCELAIN PRIMER*代替。BISCO的研究显示硅烷保持粘结的持久性，最大限度地延长玻璃陶瓷的使用寿命。对于烤瓷贴面，强烈建议使用BISCO的PORCELAIN PRIMER。

3.牙体脱敏/密封

- 预备牙体表面

自酸蚀技术：预备牙体。用水喷雾彻底清洗。使用吸水性小球，或者使用强吸1-2秒，以去除多余水分（不要完全干燥）。

全酸蚀技术：预备牙体。用水喷雾彻底清洗。使用酸蚀剂酸蚀牙釉质和牙本质15秒。彻底冲洗。用吸水性小球或者使用强吸1-2秒除去表面过多水分，使预备牙体保持明显湿润。

1. 滴1-2滴ALL-BOND  UNIVERSAL到干净的调拌皿中。立即盖上瓶盖以避免溶剂蒸发。

2.分开涂上两层ALL-BOND  UNIVERSAL涂层，每个涂层使用涂药棒擦拭预备体10-15秒。涂层之间不要进行光固化。

3.用气枪彻底风干至少10秒以蒸发多余溶剂，表面应看不到流动的粘结剂。表面应该有均匀光泽的外观，否则涂布另外一层ALL-BOND  UNIVERSAL涂层并重复步骤2和3。

4.光固化10秒

5.继续进行规定过程。应用诸如PRO-V FILL®*.这类临时修复材料之前，建议使用诸如PRO-V COAT®*等水基润滑剂为预备体涂层。

b)未切削牙体表面:

1.在吸水性小球上用BISCO的CAVITY CLEANSER™和浮石或BISCO的CAVITY  CLEANSER

擦拭清洁根面/未切削牙体。

2.用温水清洗，然后用吸水性小球吸干。

3.滴1-2滴ALL-BOND  UNIVERSAL到干净的调拌皿中。立即盖上瓶盖以避免溶剂蒸发。

4.分开涂上两层ALL-BOND  UNIVERSAL涂层，每个涂层使用涂药棒擦拭预备体10-15秒。涂

层之间不要进行光固化。

有用的提示：初次涂布所产生的“冷意”往往会导致病人轻微的反应。然而ALL-BOND

UNIVERSAL会立即渗透并封闭牙本质小管，消除敏感性。

5.用气枪彻底吹干至少10秒以蒸发多余溶剂，表面应看不到流动的粘结剂。表面应该有均匀光

泽的外观，否则涂布另外一层ALL-BOND  UNIVERSAL涂层并重复步骤4和5。

6.光固化10秒

7.用酒精棉球或纱布去除隔氧层。

4.口内修复

- 粗糙预粘结面。冲洗后吹干。

- 如果有任何烤瓷或二硅酸锂表面要粘结，应根据制造商的说明用氢氟酸处理一定的时间。涂布硅烷底漆（即PORCELAIN  PRIMER）使粘结界面有最佳的粘合强度和持久性。

注：涂布ALL-BOND  UNIVERSAL之前，可先涂Z-PRIME PIUS于裸露的金属和氧化锆表面

- 滴1-2滴ALL-BOND UNIVERSAL到干净的调拌皿中。立即盖上瓶盖以避免溶剂蒸发。

- 涂布1层ALL-BOND  UNIVERSAL到修补点并风干去除多余溶剂。光固化10秒。

- 如果需要遮盖金属，BISCO的DUAL-CUERD OPAQUERS 可以很好地用来掩盖暗金属色调，而不影响后续修复材料配色。

- 进行树脂分层修复和抛光。

5.玻璃离子填充物的保护漆

ALL-BOND  UNIVERSAL在用玻璃离子水门汀/修复体修复后，可保护其表面避免受潮、干燥和唾液污染。

牙体预备：

- 根据制造商的说明放置玻璃离子水门汀/修复体。

- 滴1-2滴ALL-BOND  UNIVERSAL到干净的调拌皿中。立即盖上瓶盖以避免溶剂蒸发

- 分开涂上两层ALL-BOND  UNIVERSAL涂层，每个涂层使用涂药棒擦拭预备体10-15秒。涂层之间不要进行光固化。

- 用气枪彻底吹干至少10秒以蒸发多余溶剂，表面应看不到流动的粘结剂。

- 光固化10秒

- 用酒精棉球或纱布去除隔氧层

6.正畸粘结

1.用非油性浮石粉或抛光膏预处理牙齿。用水冲洗干净。隔离牙齿。

2.用酸蚀剂酸蚀牙釉质，比如用SELECT  HV  ETCH 或ETCH -37 TM，酸蚀15-30秒。酸蚀的面积略大

于需要放置正畸托槽的面积。冲洗干净并吹干。

3.滴ALL-BOND  UNIVERSAL到干净的调拌皿中。立即盖上瓶盖。

4.在托槽底部涂少量ALL-BOND  UNIVERSAL并吹干。

5.在所有牙面或冠上准备固定托槽的区域涂擦ALL-BOND  UNIVERSAL。

6. 用气枪彻底吹干至少5秒以蒸发多余溶剂，表面应看不到流动的粘结剂

7. 光固化10秒

8.后续根据制造商的说明放置正畸托槽。

拆除正畸托槽，用剪线钳钳住牙釉质届面的粘结剂，然后将托槽从牙齿上摘下。可以用车针去除残留的粘结剂。牙釉质可以抛光。

7.根管桩粘结

1.根据制造商的说明预备根管桩道。

2.可选项：用酸蚀剂酸蚀桩道15秒。彻底冲洗干净。

3.用强气流吹走多余的水。用纸尖吸走桩道内多余的残留水。

4.在根管内涂擦2滴ALL-BOND  UNIVERSAL。

5.用纸尖吸多余的粘接剂；使用新的纸尖重复前面动作，直至从根管抽出的纸尖是干燥的。这是保证根

管桩完全就位重要的一步。

6.用气枪彻底吹干大约10秒以蒸发多余溶剂。

7. 光固化20秒。

8.在根管桩上涂布ALL-BOND  UNIVERSAL，吹干并光固化10秒。

9.根据制造商的说明继续水门汀的操作。

处置：参照关于废物处理的社区规定。如社区无此规定，参照国家或地区有关废物处理的规定。

储存：（2℃/36℉-25℃/77℉）

保修: 如果产品证实产品有缺陷,BISCO,INC.,承担更换产品的责任。BISCO,INC不接受任何损坏或损失的

责任，无论是使用或无法使用产品所引起的直接或间接责任。使用之前，用户有责任确认产品预期用途的

适用性。用户承担与此相关的所有风险和责任。

*ALL-BOND UNIVERSAL， SELECT  HV，PRO-V COAT和PRO-V  FILL均是BISCO公司的注册商标。

Z-PRIMER， ETCH-37和CAVITY  CLEANSER均是BISCO公司的注册商标。

PORCELAIN　PRIMER和OPAQUER为BISCO公司制造。

制造商/注册人名称：BISCO, INC.

住所：1100 West Irving Park Road Schaumburg, Illinois 60193

生产地址：1100 West Irving Park Road Schaumburg, Illinois 60193

联系电话：847-534-6000

1-800-BIS-DENT

网址：www.bisco.com

代理人/售后单位名称：华盛联盟医疗设备（北京）有限公司

代理人/售后单位地址：北京市海淀区莲花苑5号楼华宝大厦1315、1316室

联系电话：010-83141709

传真：010-83141710

医疗器械注册证书编号：

产品技术要求编号：

| BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Rd. Schaumburg，IL 60193 U.S.A. 1-800-247-3368 847-534-6000 www.bisco.com | BISICO France 120，allée da la Coudoulette 13680 Lançon de Provence France 电话：33-4-90-42-92-92 |
| --- | --- |