Bisco                  CE0459

双组份烤瓷涂底剂

使用说明书

和

原料安全数据表

（MSDS）

BISCO, Inc.

1100 W. Irving Park Rd.

Schaumburg, IL 60193

U.S.A.

847-534-6000

1-800-BIS-DENT

IN-151R3

Rev. 5/11

注意：美国联邦法规限制本器械仅能由有资格的牙科医生销售或订购。

BIS-SILANE™*

双组份烤瓷涂底剂

基本信息

BIS-SILANE是一种双组份硅烷偶联剂，用于增强陶瓷和复合树脂之间的粘结强度。根据临床经验，已知一瓶装硅烷系统接近保质期时容易絮凝。两瓶装硅烷系统较稳定，有助于陶瓷有效粘结。BIS-SILANE以乙醇为基本成分，与其他以丙酮为基本成分的硅烷产品相比不易挥发，有助于产品功能有效。

硅烷含有两种不同的化学官能团，一端的硅醇基与陶瓷表面反应，另一端甲基丙烯酸酯组与复合树脂基质聚合。硅烷偶联剂通过复合树脂增强玻璃基底的润湿能力，增加复合材料与陶瓷的物理、机械和化学粘结，使粘结界面具有疏水性。

使用BIS-SILANE之前，必须用PORCELAIN ETCHANT* (4%或9.5% 氢氟酸)酸蚀陶瓷表面。酸蚀过程不仅提高陶瓷的孔隙度，也可以在陶瓷表面创建活性羟基团，易于与硅烷偶联反应。

适应症：

A. 陶瓷/二硅酸锂粘结修复

B. 陶瓷/二硅酸锂修复体修补

| 名称 | 剪切粘接强度MPa |
| --- | --- |
| BIS-SILANE双组份烤瓷涂底剂 | 35（作用于陶瓷） |
|  | 35（作用于二硅酸锂） |

警告：

- 避免溅入眼中。如果BIS-SILANE溅入眼睛，用大量水冲洗眼睛然后就医。

- 口腔内修补必须隔离，唾液污染会严重影响粘结效果。

- 其他风险和安全信息详见产品的MSDS（原料安全数据表）。

预防措施：

- 避免接触皮肤；BIS-SILANE可能引起敏感人群皮肤过敏。一旦接触皮肤，使用肥皂和清水彻底洗净。

- 保质期见产品标签。

* BIS-SILANE是 BISCO, Inc.的一个商标。

PORCELAIN ETCHANT是BISCO, Inc.制造的。

使用说明书

重要的：因为不同的陶瓷要求的表面处理不同，联系实验室获得适当的表面处理说明。

A. 陶瓷/二硅酸锂粘结修复:

注意：如果实验室没有酸蚀陶瓷修复体，联系实验室和/或陶瓷制造商获得适当的酸蚀说明。相关的BISCO产品包括4% 和9.5% PORCELAIN ETCHANTS (氢氟酸酸蚀剂)。

1. 混合BIS-SILANE，两个瓶子(A部分&B部分)各滴一滴在调板上并搅拌均匀。刷1-2层BIS-SILANE(薄层即可)到已酸蚀的陶瓷修复体内表面，停留30秒。用气枪（温和的）吹干。

注意：在BIS-SILANE涂抹前后陶瓷表面要看起来一样。

2. 涂抹薄薄一层PORCELAIN BONDING RESIN* (粘结树脂) 到修复体的内表面。不用光固化。

或者根据制造商说明涂抹粘结剂。

3. 继续粘结程序。

B. 陶瓷/二硅酸锂修复体修补：

1. 隔离需要修补的区域。

2. 去除陶瓷釉料，并使其与修补区域成斜面（45度）。喷砂或用金刚钻磨损整个区域，气水并用冲洗，吹干。

3. 放置BARRIER GEL*（隔离坝）在可能暴露的牙龈组织或陶瓷保护不想要酸蚀的区域。

4. 涂抹PORCELAIN ETCHANT* (9.5% 氟化氢)到干燥的陶瓷表面，停留90秒，整个过程一直观察酸蚀区域。然后大量气水并用冲洗，吹干。酸蚀表面呈现阴暗和灰白色的。

5. 涂抹UNI-ETCH®*在已酸蚀陶瓷表面并刷动20秒，清除所有盐分。彻底冲洗干燥。

6. 涂抹一层薄薄的BIS-SILANE到已酸蚀陶瓷表面，停留30秒。用气枪（温和的）吹干。

7. 涂抹一层 PORCELAIN BONDING RESIN 或者粘结剂，吹干/吹薄。

8. 使用复合树脂 (e.g. ÆLITE™* All-Purpose Body) 修形/抛光完成修补。

UNI-ETCH是BISCO, Inc.的一个注册商标。

ÆLITE是BISCO, Inc.的一个商标。

PORCELAIN BONDING RESIN，BARRIER GEL和PORCELAIN ETCHANT是BISCO, Inc.生产的产品。

有效期：2年

存储：在室温下存储(20°C/68°F - 25°C/77°F)。

保证：BISCO, Inc. 承诺对有缺陷的产品，可以换货。BISCO, Inc. 对由于使用或未按照说明使用该产品造成的损坏或损失，不论直接的还是间接的，不承担责任。使用前，使用者有责任确定产品对预期用途的适用性。使用者承担所有与此相关的风险和责任。

制造商/注册人名称：BISCO, INC.

住所：1100 West Irving Park Road Schaumburg, Illinois 60193

生产地址：1100 West Irving Park Road Schaumburg, Illinois 60193

联系电话：847-534-6000

1-800-BIS-DENT

网址：www.bisco.com

代理人/售后单位名称：华盛联盟医疗设备（北京）有限公司

代理人/售后单位地址：北京市海淀区莲花苑5号楼华宝大厦1315、1316室

联系电话：010-83141709

传真：010-83141710

医疗器械注册证书编号：

产品技术要求编号：