单组份烤瓷涂底剂

使用说明书

BISCO, Inc.

1100 W. Irving Park Rd.

Schaumburg, IL 60193

U.S.A.

847-534-6000

1-800-247-3368

IN-017R4

Rev. 11/11

注意：美国联邦法规限制本器械仅能由有资格的牙科医生销售或订购。

PORCELAIN PRIMER*

单组份烤瓷涂底剂

基本信息

PORCELAIN PRIMER是一种单组分硅烷偶联剂，以乙醇和丙酮为主要成分，用于增强陶瓷和复合树脂之间的粘结强度。硅烷含有两种不同的化学官能团，一端的硅醇基与陶瓷表面反应，另一端甲基丙烯酸酯组与复合树脂基质聚合。硅烷偶联剂通过复合树脂增强玻璃基底的润湿能力，增加复合材料与陶瓷的物理、机械和化学粘结，使粘结界面具有疏水性。

使用PORCELAIN PRIMER之前，必须用PORCELAIN ETCHANT* (4%或9.5% 氢氟酸)酸蚀陶瓷表面。酸蚀过程不仅提高陶瓷的孔隙度，也可以在陶瓷表面创建活性羟基团，易于与硅烷偶联反应。

适应症：

A. 陶瓷/二硅酸锂粘结修复

B. 陶瓷/二硅酸锂修复体修补

| 名称 | 剪切粘接强度MPa |
| --- | --- |
| PORCELAIN PRIMER单组份烤瓷涂底剂 | 35（作用于陶瓷） |
|  | 35（作用于二硅酸锂） |

预防措施：

- PORCELAIN PRIMER可能引起敏感人群皮肤过敏。一旦接触皮肤，使用肥皂和清水彻底洗净。

- 使用过程中避免唾液、血液和水污染。

使用说明书

A. 陶瓷/二硅酸锂粘结修复:

注意：如果实验室没有酸蚀瓷修复体，联系实验室和/或陶瓷制造商获得适当的酸蚀说明。      相关的BISCO产品包括4% 和9.5% PORCELAIN ETCHANTS (氢氟酸酸蚀剂)。

1. 刷1-2层PORCELAIN PRIMER薄膜层到已酸蚀的陶瓷修复体内表面，停留30秒。用气枪温和的吹干。

注意：在PORCELAIN PRIMER涂抹前后陶瓷表面要看起来一样。

2. 涂抹一层PORCELAIN BONDING RESIN* (粘结树脂) 到修复体的内表面，吹薄。不要光固化。

或者根据制造商说明涂抹粘结剂。

3. 继续粘结程序。

B. 陶瓷修补/二硅酸锂修复：

1. 隔离需要修补的区域。

2. 去除陶瓷釉料，并使其与修补区域成斜面（45度）。喷砂或用金刚钻磨损整个区域，气水并用冲洗，吹干。

3. 放置BARRIER GEL*（隔离坝）在可能暴露的牙龈组织或陶瓷保护不想要酸蚀的区域。

4. 涂抹PORCELAIN ETCHANT* (9.5% 氟化氢)到干燥的陶瓷表面，停留90秒，整个过程一直观察酸蚀区域。然后大量气水并用冲洗，吹干。酸蚀表面呈现阴暗和灰白色的。

5. 涂抹UNI-ETCH®*在已酸蚀的陶瓷表面并刷动20秒，清除所有盐分。彻底冲洗干燥。

6. 涂抹一层薄薄的PORCELAIN PRIMER到已酸蚀的陶瓷表面，停留30秒。用气枪（温和的）吹干。

7. 涂抹一层 PORCELAIN BONDING RESIN 或者粘结剂，吹薄（可选光固化）。

8. 使用复合树脂 (e.g. ÆLITE™* All-Purpose Body) 修形/抛光完成修补。

有效期：2年

存储：在室温下存储(20°C/68°F - 25°C/77°F)。保质期见产品标签。

保证：BISCO, Inc. 承诺对有缺陷的产品，可以换货。BISCO, Inc. 对由于使用或未按照说明使用该产品造成的损坏或损失，不论直接的还是间接的，不承担责任。使用前，使用者有责任确定产品对预期用途的适用性。使用者承担所有与此相关的风险和责任。

*PORCELAIN BONDING RESIN, BARRIER GEL and PORCELAIN ETCHANT 是BISCO, Inc.生产的。

UNI-ETCH是BISCO, Inc.的一种注册商标。

生产单位：BISCO,Inc.

地    址：1100W. Irving Park Road

Schaumburg, IL 60193

电    话：847-534-6000

1-800-BIS-DENT

网    址：www.bisco.com

售后服务提供商名称：上海宣宇医疗设备股份有限公司

售后服务提供商地址：上海市闸北区灵石路695号 珠江创意中心 3号 楼 1201\1202\1206室

售后服务提供商电话：021-66085399（总机）、021-66086061（直线）

售后服务提供商传真：021-66085399（总机）、021-66086061（直线）

医疗器械注册证书编号：CFDA(I)2014633535

产品标准编号：YZB/USA 4321-2014